浙江省2002年1月高等教育自学考试

建筑材料学试题

课程代码：02389 07246

一、填空题(每空1分，共30分)

1.当材料吸水达到饱和状态时的含水率即为______，它比平衡含水率______。

2.大理岩属于______岩，其主要化学成分为______。

3.(与水泥砂浆相比)石灰砂浆具有凝结硬化速度______、强度______的特点。

4.与普通水泥相比，矿渣水泥具有抗碳化能力______、耐热性______的特点。

5.与普通水泥相比，火山灰水泥石中氢氧化钙含量______，抗软水腐蚀能力______。

6.火山灰水泥对温度的敏感性较______，当养护温度达到70°C以上时，其硬化速度可超过______水泥。

7.普通水泥的细度要求为在______mm方孔筛上的筛余不得超过______%。

8.水泥是混凝土的重要组成材料，必须准确、合理地选择水泥的______和______。

9.碎石的强度采用______和______两种方法来检验。

10.级配良好的骨料，在水泥浆数量相同的情况下，包裹骨料表面的水泥浆较______和易性

较______。

11.对由普通水泥配制的普通混凝土进行蒸汽养护，其结果为______强度降低，______强度

提高(与标准养护比较)。

12.过火砖具有色深，敲击时声音清脆，吸水率较______，强度较______等特点。

13.热固性树脂的分子结构为______。是否只能塑制一次?答______(是或否)。

14.沥青胶是用沥青材料加______或______的填充料均匀混合制成。

15.为保证减水剂的减水效果，减水剂的掺入方法有______、______和分次掺入法。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题1分，共14分)

1.混凝土是一种(      )材料。

A.弹性体          B.塑性体          C.弹塑性体        D.韧性体

2.岩浆岩可分为以下(      )三种。

A.花岗岩、辉绿岩、火山岩           B.深成岩、喷出岩、火山岩

C.石灰岩、大理岩、石英岩           D.砂岩、石英岩、深成岩

3.建筑石膏在凝结硬化时具有(      )。

A.收缩性        B.膨胀性        C.吸热性        D.缓凝

4.矿渣水泥中掺有的石膏，主要起(      )作用。

A.缓凝和增强        B.增强和膨胀

C.快凝和增强        D.快凝和膨胀

5.粗骨料的级配按供应情况有______  和______  两种级配。(      )

A.单粒级，间断           B.连续，单粒级

C.连续，间断           D.碎石，卵石

6.普通混凝土立方体抗压强度试件需进行标准养护，其养护温度为______°C，相对湿度为大于______ %。(      )

A.20±1，  95      B.20±3，  90      C.20，  95       D.15—23，  90

7.水泥试验用水必须是(      )。

A.河水        B.地下水        C.海水        D.洁净的淡水

8.做砂的松堆积密度试验，漏斗下口与容量筒上口之间的距离为(      )mm。

A.50        B.54        C.75        D.80

9.做混凝土抗压强度试验时，选用的压力试验机精度应不低于±(      )%。

A.0.5        B.1        C.2        D.5

10.混凝土的变形主要有弹塑性变形、徐变、温度变形、______  和______  。(      )

A.弹性变形，塑性变形           B.弹性变形，干湿变形

C.化学收缩，塑性变形           D.化学收缩，干湿变形

11.______  孔隙率较高的混凝土具有较高的抗冻性。掺入减水剂、防冻剂

和______  可有效地提高混凝土的抗冻性。(      )

A.开口，引气剂           B.开口，加气剂

C.闭口，加气剂           D.闭口，引气剂

12.砂浆的流动性可用砂浆稠度仪测定其______  值来表示，砂浆的保水性用______  表示。(      )

A.坍落度，分层度           B.坍落度，泌水率

C.稠度，泌水率           D.稠度，分层度

13.σ0.2表示钢的______，0.2表示______  。(      )

A.条件屈服强度，产生0.2%残余变形

B.条件屈服强度，产生20%残余变形

C.抗拉强度，产生0.2%残余变形

D.抗拉强度，产生20%残余变形

14.对于空气声的隔绝，应选用(      )的材料为隔声材料。

A.密度小           B.孔隙率小

C.密度大           D.孔隙率大

三、简答题(填表答题，每小题4分，共20分)

- 普通碳素结构钢随着含碳量的增加，其下列性能有何变化?

| 含碳量 | 可焊性 | 冷弯性能 | 韧性 | 屈服强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加 |  |  |  |  |

2.试分析下列几种水泥的干缩性(用“大、较大、小、较小”表示)。

|  | 普通水泥 | 矿渣水泥 | 粉煤灰水泥 | 火山灰水泥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干缩性 |  |  |  |  |

3.混凝土的用水量随下列指标(情况)如何变化?

|  | 坍落度增加 | 粗骨料最大粒径变小 | 砂的细度模数增加 | 砂率降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土用水量 |  |  |  |  |

4.欠火的烧结普通砖的下列特征或特性如何(变化)?

| 特征或特性 | 颜色 | 敲击声 | 吸水率 | 强度 | 耐久性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如何(变化) |  |  |  |  | 差 |

5.试回答建筑工程上使用的绝热材料的下列要求(特点)。

|  | 热导率 | 表观密度 | 抗压强度 | 孔的形状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 小于___ W/(mK) | 小于___kg/m3 | 大于_____MPa |  |

四、分析题(每小题7分，共21分)

1.在混凝土配合比不变的条件下，按规定掺入氯化钙，则会引起哪些混凝土(拌合物)性能(凝结硬化速度、和易性、强度和耐久性)的变化?

2.使用矿渣水泥搅拌混凝土，在水泥用量和水泥强度不变的条件下，试用七种方法来提高混凝土的强度。

3.试分析引起混凝土干缩和徐变的主要原因，并加以比较。

五、计算题(每小题5分，共15分)

1.一块尺寸标准的烧结普通砖(240×115×53),在(质量)含水率为3.0%的条件下称得它的质量为2520g,并已知它的质量吸水率为11.0%，以及它的孔隙率为20.0%。试求该砖的闭口孔隙率。(提示：孔隙率=闭口孔隙率+开口孔隙率，开口孔隙率约等于体积吸水率)。

2.某干砂(500克)筛分析结果如下表所示，试求其细度模数和粗细程度。

| 筛孔mm | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量g | 0 | 25 | 75 | 125 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 分计筛余% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计筛余% |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.由初步计算配合比经试拌调整后，求基准配合比。先称取以下材料进行试拌：42.5级普通水泥10.0kg，中砂15.0kg,碎石30.0kg，水5.0kg。结果坍落度比要求的小。经加入调整材料(为初拌材料用量的10%)后重新试验，和易性达到要求。并测得混凝土的表观密度为2450kg/m3。求(1)该混凝土的初步计算配合比，(2)基准配合比，(3)该混凝土的抗压强度。

浙江省2002年1月高等教育自学考试

建筑材料试题参考答案

课程代码：02389 07246

一、填空题(每空1分，共30分)

1.吸水率      大

2.变质岩      碳酸钙或碳酸镁

3.慢      低

4.差      好

5.少      好

6.强(大)      硅酸盐或普通

7.0.08      10.0

8.品种      强度等级或标号

9.岩石立方体强度      压碎指标

10.厚或多      好

11.28天或后期      早期

12.低      高

13.体型      是

14.粉状      纤维状

15.同掺法      后掺法

二、单项选择题(每小题1分，共14分)

1.C          2.B          3.B          4.A          5.C

6.B        7.D        8.A        9.C        10.D

11.D        12.D        13.A        14.C

三、简答题(每小题4分，共20分)

| 1 | 降低 | 降低 | 降低 | 提高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 小 | 较大 | 较小 | 大 |
| 3 | 增大 | 增大 | 减小 | 减小 |
| 4 | 色浅 | 发哑 | 大 | 低 |
| 5 | 0.15 | 600 | 0.3 | 闭口 |

四、分析题(每小题7分，共21分)

1.氯化钙是一种早强剂。

(1)它会使混凝土拌合物凝结硬化速度加快。

(2)它会使混凝土拌合物流动性降低，或坍落度经时损失增大。

(3)它会使混凝土早期强度增加，后期强度基本不变。

(4)会使钢筋在碱性条件下锈蚀。

2.(1)干硬性混凝土，降低用水量。

(2)掺减水剂，降低用水量和W/C。

(3)掺缓凝剂，也可降低用水量和W/C。

(4)蒸气养护。

(5)机器搅拌和机器振捣。

(6)掺硅粉。

(7)掺优质粉煤灰。

(8)掺早强剂，提高早期强度。

(9)采用合理砂率。

(10)采用优质骨料。(答出一个给1分，最多为7分)

3.引起干缩的原因：

(1)毛细孔水蒸发，使孔中形成负压，导致混凝土收缩。

(2)凝胶体颗粒吸附水蒸发，导致凝胶体收缩。

引起徐变的原因：水泥石中凝胶体在长期荷载作用下产生的粘性流动，凝胶孔水向毛细孔内迁移的结果。

比较：两者有相似之处，产生变形均与凝胶体和毛细孔有关。干缩实际上是一种在零荷载下随时间而增加的变形，也是一种徐变。

五、计算题(每小题5分，共15分)

1.W含=(m2-m)/m=(2520-m)/m=3.0%，  得 m=2447

W质=(m1-m)/m=(m1-2447)/2447=11.0%，  得 m1=2716

P开=W体=(m1-m)/V0=(2716-2447)/(24.0×11.5×5.3)=18.4%

P闭=P-P开=20.0-18.4=1.6%

2.表

| 筛孔mm | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量g | 0 | 25 | 75 | 125 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| 分计筛余% |  | 5 | 15 | 25 | 20 | 20 | 10 |  |
| 累计筛余% |  | 5 | 20 | 45 | 65 | 85 | 95 |  |

细度模数=［(A2+A3+A4+A5+A6)-5A1］/(100-A1)=［(20+45+65+85+95)-5×5］/(100-5)=3.0

该砂为中砂。

3.解得：

初步计算配合比为：mc∶mw∶ms∶mg=10.0∶5.0∶15.0∶30.0

=1∶0.50∶1.50∶3.00

基准配合比为：mc∶mw∶ms∶mg=10.0(1+10%)∶5.0(1+10%)∶15.0∶30.0

=1∶0.50∶1.36∶2.73

=438∶219∶596∶1196(基准配合比，1m3混凝土原材料用量)

混凝土抗压强度为fcu=0.46fce(C/W-0.07)==0.46×42.5×1.08(1/0.50-0.07)=40.8MPa。