浙江省2004年4月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

本试卷分A、B卷，房屋建筑工程专业的考生请做A卷，道路与桥梁工程专业的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以A卷记分。

A卷

一、填空题(每空1分，共20分)

1.材料的吸水性大小用________________表示，吸湿性大小用________________表示。

2.称取堆积密度为1400kg／m3的干砂200g，装入广口瓶中，再把瓶子注满水，这时称重为500g。已知空瓶加满水时的重量为377g，则该砂的表观密度为________________g／cm3，空隙率为________________％。

3.水玻璃的模数n越大，其溶于水的温度越________________，粘结力________________。

4.半水石膏的结晶体有两种，其中________________型为普通建筑石膏；________________型为高强建筑石膏。

5.作为水泥活性混合材料的激发剂，主要有________________激发剂和________________激发剂。

6.在混凝土中，砂子和石子起________________作用，水泥浆在硬化前起________________作用，在硬化后起________________作用。

7.水泥细度越细，水化放热量越大，凝结硬化后________________越大。

8.对混凝土用砂进行筛分析试验，其目的是测定砂的_______________和________________。

9.各种掺活性混合材料的硅酸盐水泥，它们抗碳化能力均________________，其原因是________________。

10.砂浆和易性包括________________和________________两方面的含义。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)

1.含水率为5％的砂220kg，将其干燥后的重量是（　　　）kg。

A.209								B.209.5

C.210								D.211

2.当材料的润湿边角。为（　　　）时，称为憎水性材料。

A.＞90°								B.＜90°

C.＝0°								D.≥90°

3.生石膏的分子式是（　　　）。

A. CaSO4·2H2O						B. CaSO4

C. CaSO4·12H2O						D. CaO

4.石灰熟化过程中的“陈伏”是为了（　　　）。

A.有利于结晶							B.蒸发多余水分

C.消除过火石灰的危害					D.降低发热量

5.硅酸盐水泥硬化水泥石，长期处在硫酸盐浓度较低的环境水中，将导致膨胀开裂，这是由于反应生成了（　　　）所致。

A.CaSO4								B. CaSO4·2H2O

C.3CaO·Al2O3·CaSO4·31H2O		D. CaO·Al2O3·3CaSO4·11H2O

6.普通混凝土棱柱体强度fc与立方体强度fcu两者数值的关系是（　　　）。

A. fc=fcu								B. fc≈fcu

C. fc＞fcu								D. fc＜fcu

7.混凝土配合比设计的三个主要技术参数是（　　　）。

A.单方用水量、水泥用量、砂率			B.水灰比、水泥用量、砂率

C.单方用水量、水灰比、砂率			D.水泥强度、水灰比、砂率

8.若砂子的筛分曲线落在规定的三个级配区中的任一个区，则（　　　）。

A.颗粒级配及细度模数都合格，可用于配制混凝土

B.颗粒级配合格，但可能是特细砂或特粗砂

C.颗粒级配不合格，细度模数是否合适不确定

D.颗粒级配不合格，但是细度模数符合要求

9.测定混凝土强度用的标准试件尺寸是（　　　）mm。

A.70.7×70.7×70.7					B.100×100×100

C.150×150×150						D.200×200×200

10.维勃稠度法测定混凝土拌合物流动性时，其值越大表示混凝土的（　　　）。

A.流动性越大							B.流动性越小

C.粘聚性越好							D.保水性越差

11.石油沥青油毡和油纸的标号是以（　　　）来划分的。

A.油毡、油纸的耐热温度(℃)			B.油毡、油纸的抗拉强度(MPa)

C.油毡、油纸的单位重量(kg／m2)		D.油毡、油纸的纸胎原纸的单位重量(g／m2)

12.下列选项中，除（　　　）以外均为改性沥青。

A.氯丁橡胶沥青						B.聚乙烯树脂沥青

C.沥青胶								D.煤沥青

13.沥青胶的标号是由（　　　）来确定的。

A.软化点								B.耐热度

C.延伸度								D.抗拉强度

14.严寒地区的露天焊接钢结构，应优先选用下列钢材中的（　　　）钢。

A.Q275－B·F						B.Q235-C

C.Q275								D.Q235-A·F

15.240 mm厚的实心墙每1 m2需用砖（　　　）块。

A.64									B.512

C.128								D.256

16.建筑塑料中最基本的组成是（　　　）。

A.增塑剂								B.稳定剂

C.填充剂								D.合成树脂

17.建筑工程中常用的PVC塑料是指（　　　）。

A.聚乙烯塑料							B.聚氯乙稀塑料

C.酚醛塑料							D.聚苯乙烯塑料

18.热固性树脂具有除（　　　）以外的各项性质。

A.分子结构通常为体型，可反复塑制		B.分子结构通常为体型，不可反复塑制

C.分子结构通常为线型，可反复塑制		D.分子结构通常为线型，不可反复塑制

19.用于吸声的材料，要求其具有（　　　）孔隙的多孔结构材料，吸声效果最好。

A.大孔								B.内部连通而表面封死

C.封闭小孔							D.开口细孔

20.材质相同的A、B两材料，已知它们的表观密度ρ0A>ρ0B，则A材料的保温效果比B材料（　　　）。

A.好									B.差

C.一样								D.无法判定

三、简答题(每小题4分，共24分)

1.影响材料强度测试结果的试验条件有哪些？

2.现有甲、乙两厂生产的硅酸盐水泥熟料，其矿物组成如下表所示，试估计和比较这两厂生产的硅酸盐水泥的强度增长速度和水化热等性质上有何差异?为什么？

| 生产厂 | 熟料矿物组成（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C3S | C2S | C3A | C4AF |
| 甲厂 | 52 | 20 | 12 | 16 |
| 乙厂 | 45 | 30 | 7 | 18 |

3.何谓水泥的体积安定性?水泥体积安定性不合格怎么办?

4.影响混凝土拌合物和易性的主要因素有哪些？

5.钢材锈蚀的主要原因和防止方法有哪些？

6.石油沥青延度指标反映了沥青的什么性质?沥青的延度偏低，用于屋面防水工程上会产生什么后果?

四、分析题(每小题6分，共18分)

1.建筑石膏凝结硬化过程的特点和主要技术性质如何？相比之下，石灰的凝结硬化过程有何不同？

2.何谓混凝土的碳化?碳化对钢筋混凝土的性能有何影响？

3.碳素结构钢的牌号如何表示？为什么Q235号钢被广泛用于建筑工程中？试比较Q235-A·F、Q235-B·b、Q235-C和Q235-D在性能和应用上有什么区别？

五、计算题(每小题6分，共18分)

1.混凝土计算配合比为1∶2.13∶4.31，水灰比为0.58，在试拌调整时，增加了10％的水泥浆用量。试求(1)该混凝土的基准配合比；(2)若已知以基准配合比配制的混凝土，每m3需用水泥320kg，求1m3混凝土中其它材料的用量。

2.从进货的一批钢筋中抽样，并截取一根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷载为42.4KN;抗拉极限为62.0kN，钢筋公称直径为12mm，标距为60mm，拉断时长度为71.1mm，试计算它们的屈服强度、极限强度和伸长率？

3.今有软化点分别为95℃和25℃的两种石油沥青，某工程的屋面防水要求使用软化点为  75℃的石油沥青，问应如何配制?

B卷

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共15分)

1.通常，材料的软化系数为（　　　）时，可以认为是耐水的材料。

A.≥0.85								B.＜0.85

C.＝0.75								D.0.95

2.含水率为5％的砂220kg，将其干燥后的重量是（　　　）kg。

A.209								B.209.5

C.2l0								D.211

3.硅酸盐水泥水化时，放热量最大且放热速度最快的是（　　　）矿物。

A.C3S								B.C2S

C.C3A								D.C4AF

4.水泥安定性即指水泥浆在硬化时（　　　）的性质。

A.产生高密实度						B.体积变化均匀

C.不变形								D.收缩

5.冬季施工混凝土结构工程宜选用（　　　）。

A.硅酸盐水泥							B.矿渣硅酸盐水泥

C.高铝水泥							D.粉煤灰硅酸盐水泥

6.试拌混凝土时，拌合物的流动性低于设计要求，宜采用的调整方法是（　　　）。

A.增加用水量							B.降低砂率

C.增加水泥用量						D.增加水泥浆量(W／C不变)

7.两种砂子，如果细度模数Mx相同，则它们的颗粒级配（　　　）。

A.相同								B.不同

C.不一定相同，但是相差10%以内		D.不一定相同，相差可能超过10%

8.原材料品质完全相同的4组混凝土试件，它们的表观密度分别为2360、2400、2440及2480kg/m3，通常其强度最高的是表观密度为（　　　）kg/m3的那一组。

A.2360								B.2400

C.2440								D.2480

9.钢筋冷拉后（　　　）强度提高。

A.σs								B.σb

C.σs和σb							D.σp

10.钢材随着其含碳量的（　　　）而强度提高，其延性和冲击韧性呈现降低。

A.超过2%时							B.提高

C.不变								D.降低

11.石油沥青中（　　　）含量增加，能提高与集料的粘附力。

A.油分								B.极性物质

C.沥青质								D.树脂

12.通常按针入度指数来评价沥青的感温性，要求沥青的针入度指数值在（　　　）之间。

A.－4～－2							B.－1～＋1

C.＋1～＋2							D.＋2～＋4

13.马歇尔稳定度（MS）是在标准试验条件下，试件破坏时的（　　　）。

A.最大应力（KN/mm2）				B.最大变形（mm）

C.单位变形的荷载（KN/mm）			D.最大荷载（KN）

14.具有密实一骨架结构的沥青混合料与其他结构的沥青混合料相比，它的粘聚力C，内摩擦角ϕ的差别为（　　　）。

A.C与ϕ均较大						B.C较大、ϕ较小

C.C、ϕ均较小						D.C较小、ϕ较大

15.下列材料中绝热性能最好的是（　　　）材料。

A.泡沫塑料							B.泡沫混凝土

C.泡沫玻璃							D.中空玻璃

二、填空题(每空1分，共30分)

1.材料耐水性的强弱可以用________________系数表示，材料耐水性越差，该值越________________。

2.称取堆积密度为1400kg／m3的干砂200g，装入广口瓶中，再把瓶子注满水，这时称重为500g。已知空瓶加满水时的重量为377g，则该砂的表观密度为________________g／cm3，空隙率为________________％。

3.水玻璃的模数n越大，其溶于水的温度越________________，粘结力________________。

4.硅酸盐水泥中对抗折强度起重要作用的矿物是________________，早期强度低但是后期强度高的矿物是________________。

5.生产硅酸盐水泥时，必须掺入适量石膏，其目的是________________,当石膏掺量过多时，会造成________________。

6.作为水泥活性混合材料的激发剂，主要有________________激发剂和________________激发剂。

7.在混凝土配合比设计中，水灰比的大小,主要由________________和________________因素决定。

8.软化点既是反映沥青材料________________的一个指标，也是沥青________________的一种量度，我国现行试验法是采用________________法软化点。

9.沥青混合料按矿质集料级配分类，可分为______________沥青混合料与_______________沥青混合料两类。

10.低温时沥青混合料路面产生破坏的主要原因是______________不足或_______________较差。

11.低合金高强度结构钢的牌号主要由______________、_______________、______________3个部分组成。

12.蜡对沥青胶体结构的影响是在高温时，它的粘度降低，使沥青胶体结构向___________方向发展；在低温时，它能结晶析出，使沥青胶体结构向________________方向发展。

13.热塑性树脂的分子结构通常是__________型；热固性树脂的分子结构通常是___________型。

14.用于砌石工程的砂浆，其强度主要决定于________________和________________。

三、简答题(每小题5分，共35分)

1.影响材料吸水性的因素有哪些？含水对材料的哪些性质有影响？影响如何？

2.何谓活性混合材料和非活性混合材料？它们加入硅酸盐水泥中各起什么作用？硅酸盐水泥常掺入哪几种活性混合材料？

3.提高混凝土耐久性的措施主要有哪些？

4.沥青混合料路面产生破坏的主要原因有哪些？

5.乳化沥青的组成是什么？

6.为什么说屈服点（σs）、抗拉强度（σb）和伸长率（δ）是建筑用钢的重要技术性能指标？

7.我国现行规范采用哪几项指标来表征沥青混合料的耐久性？

四、计算题（共20分）

1.现有同一组成的甲、乙两墙体材料，密度为2.7g/cm3。甲的绝干表观密度为1400kg/m3，质量吸水率为17%；乙的吸水饱和后表观密度为1862kg/m3,体积吸水率为46.2%。试求：①甲材料的孔隙率和体积吸水率；②乙材料的绝干表观密度和孔隙率；③评价甲、乙两材料，指出哪种材料更适宜做外墙板，说明依据。（6分）

2.某混凝土预制构件厂，生产预应力钢筋混凝土大梁，需用设计强度为C40的混凝土，拟用原材料为：

水泥：42.5强度等级普通硅酸盐水泥，强度富余系数为1.10，ρC＝3.15g／cm3；

中砂：ρs＝2.66g／cm3，级配合格；

碎石：ρg＝2.70g／cm3，级配合格，Dmax＝20mm。已知单位用水量W＝170kg，标准差σ＝5Mpa，砂率取33%。试用体积法计算混凝土配合比。并求出每拌3包水泥(每包水泥重50kg)的混凝土时各材料用量。（9分）

3.碎石、石屑和矿粉的筛分结果与要求的矿质混合料的级配中值如下表，用试算法计算石屑在矿质混合料中的用量百分比（已知矿粉在矿质混合料中的用量为6.8%）。（5分）

| 筛 孔 尺 寸 di(mm) | 碎石分 计筛余 aA(i)(%) | 石屑分 计筛余 aB(i)(%) | 矿粉分 计筛余 ac(%) | 矿质混合料要 求的分计筛余 中值aM(i)(%) | 筛 孔 尺 寸 di(mm) | 碎石分 计筛余 aA(i)(%) | 石屑分 计筛余 aB(i)(%) | 矿粉分 计筛余 ac(i)(%) | 矿质混合料要 求的分计筛余 中值aM(i)(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.0 | － | － | － | 0 | 0.6 | － | 16.0 | － | 8.5 |
| 13.2 | 5.0 | － | － | 2.5 | 0.3 | － | 12.5 | － | 7.0 |
| 9.5 | 42.0 | － | － | 18.5 | 0.15 | － | 11.5 | － | 5.0 |
| 4.75 | 50.0 | 1.5 | － | 21.0 | 0.075 | － | 10.8 | 13 | 6.0 |
| 2.36 | 3.0 | 24.0 | － | 13.5 | ＜0.075 | － | 1.2 | 87 | 6.0 |
| 1.18 | － | 22.5 | － | 12.0 | 合计 | ∑=100 | ∑=100 | ∑=100 | ∑=100 |