浙江省2005年7月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

本试卷分A、B卷，房屋建筑工程专业的考生请做A卷，道路与桥梁工程专业的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以A卷记分。

A卷

一、填空题（每空1分，共20分）

1.建筑工程上使用的绝热材料一般要求其热导率不大于____________W/（m·K），吸声材料一般要求其平均吸声系数大于____________。

2.砼拌合物的和易性包括流动性、____________和____________三方面含义。

3.与牌号为30甲的石油沥青相比，牌号为100甲的石油沥青延度较____________，软化点较____________。

4.建筑石膏凝结硬化的速度较____________，凝固后体积将发生____________。

5.砌筑烧结多孔砖砌体时所用砂浆的强度主要取决于____________和____________。

6.矿渣水泥抗硫酸盐侵蚀性比硅酸盐水泥____________，其原因是矿渣水泥水化产物中____________含量少。

7.根据国家标准规定，硅酸盐水泥的细度要求为____________，普通水泥的细度要求为____________。

8.花岗岩的主要组成包括____________、____________和少量云母。

9.某工程采购一批烧结普通砖，露天放置一段时间后，发现大量砖块开始自动碎裂，这种现象称为____________，其原因是由于原材料中存在____________成分所引起的。

10.水乳型建筑涂料所采用的溶剂是____________，其涂膜的耐擦洗性较____________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)

1.为了充分发挥吸声材料的作用，应将吸声材料安装在室内(      )上。

A.四周墙壁

B.天花板

C.最易接触声波和反射次数最多的表面

D.以上均不对

2.严寒地区的露天焊接钢结构，应优先选用(      )。

A.Q275－BF							B.Q235－C

C.Q275								D.Q235－AF

3.普通混凝土的表观密度接近于一个恒定值，约为(      )kg/m3左右。

A.1900								B.2400

C.2600								D.3000

4.防止混凝土中的钢筋锈蚀的主要措施为(      )。

A.钢筋表面刷防锈漆

B.钢筋表面用强碱进行处理

C.提高混凝土的密实度和加大混凝土保护层

D.加入引气剂

5.下列关于合理砂率选择的说法中不正确的是(      )。

A.选用细砂时，其砂率应比选用中砂时小

B.混凝土的W/C较大时，砂率应较大

C.当选用卵石时，其砂率应比选用碎石时小一些

D.当选用单粒级粗骨料时，其砂率应较小

6.在原材料一定的情况下，影响混凝土强度的决定性因素为(      )。

A.水泥用量							B.水灰比

C.水泥强度等级						D.骨料级配

7.以下哪种过程不会发生收缩变形？(      )

A.混凝土碳化							B.石灰硬化

C.石膏硬化							D.混凝土失水

8.夏季施工的大体积混凝土工程，应优先选用的外加剂为(      )。

A.减水剂								B.早强剂

C.缓凝剂								D.膨胀剂

9.若砂子的筛分曲线位于规定的三个级配区的某一区，则表明(      )。

A.砂的级配合格，适合用于配制混凝土

B.砂的细度模数合格，适合用于配制混凝土

C.只能说明砂的级配合格，能否用于配制混凝土还不确定

D.只能说明砂的细度合适，能否用于配制混凝土还不确定

10.混凝土强度等级不同时，能有效反映混凝土质量波动的主要指标为(      )。

A.平均强度							B.强度标准差

C.强度变异系数						D.强度保证率

11.含水率为5%的湿砂220g，将其干燥后的重量是(      )g。

A.209.00								B.209.52

C.210.00								D.210.52

12.石油沥青中油分、树脂和地沥青质含量适中时，所形成的胶体结构类型是(      )。

A.溶胶型								B.溶凝胶型

C.凝胶型								D.非胶体结构类型

13.在进行沥青试验时，要特别注意的试验条件为(      )。

A.试验温度							B.试验湿度

C.试件养护条件						D.实验室的温湿度条件

14.要提高混合砂浆保水性，掺入(      )是最经济合理的。

A.水泥								B.石灰

C.粉煤灰								D.粘土

15.建筑石膏硬化后强度不高，其原因是(      )。

A.CaSO4强度低						B.β晶型强度低

C.结构中孔隙率大						D.杂质含量高

16.硅酸盐水泥适用于(      )工程。

A.有早强要求的混凝土					B.有海水侵蚀的混凝土

C.耐热混凝土							D.大体积混凝土

17.硅酸盐水泥石在遭受破坏的各种腐蚀机理中，与反应产物Ca(OH)2无关的是(      )。

A.硫酸盐腐蚀							B.镁盐腐蚀

C.碳酸腐蚀							D.强碱腐蚀

18.硅酸盐水泥熟料矿物组成中，对水泥石抗折强度贡献最大的是(      )。

A.C3S								B.C2S

C.C3A								D.C4AF

19.关于塑料性能的说法中，不正确的有(      )。

A.热固性塑料耐热性较好				B.热塑性塑料的机械性能较好

C.塑料的比强度接近钢材				D.热固性塑料的机械性能较好

20.以下装饰材料哪种不宜用于室外？(      )

A.陶瓷马赛克							B.釉面砖

C.花岗岩								D.琉璃制品

三、简答题（每小题4分，共24分）

1.随含碳量变化，碳素结构钢的性能如何变化？

2.何谓碱-骨料反应？简述混凝土发生碱-骨料反应必须具备的三个条件。

3.简述细集料表观密度测定的全过程（从称量至数据处理）。

4.何谓石油沥青的老化？沥青老化后的性能将如何变化？

5.矿渣水泥与普通水泥相比，有哪些特性？

6.何谓内燃砖？内燃砖与外燃砖相比有何特性？

四、分析题（每小题6分，共18分）

1.试分析下列各措施，是否可以在不增加水泥用量的情况下提高砼的强度？简述理由。

（1）尽可能增大粗骨料最大粒径；

（2）采用较细的砂；

（3）改善骨料级配。

2.分析建筑石膏与石灰在性能上的相同点与不同点。

3.试分析硅酸盐水泥产生体积安定性不良的主要原因和机理，并简述检验方法。

五、计算题（每小题6分，共18分）

1.现浇钢筋混凝土柱，设计强度等级为C70，坍落度要求为80~100mm，采用普通42.5水泥、中砂、碎石进行配制。假定该混凝土表观密度为2500kg/m3，单位体积用水量为180kg，砂率为38%，W/C=0.30，减水剂FDN掺量为1%。试求此高强混凝土的初步计算配合比。

2.从新进货的一批钢筋中抽样，并截取两根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷载分别为42.4kN、41.5kN；抗拉极限荷载分别为62.0kN、61.6kN，钢筋公称直径为12mm，拉断时标距伸长为71.1mm和71.5mm，试评定其级别？说明其利用率及使用中安全可靠程度如何？

3.试验室对某施工单位的水泥来样进行强度测试，测得28d的抗压荷载分别为90kN、92kN、87kN、83kN、91kN、70kN，另假定测得该水泥的3d抗折和抗压强度以及28d抗折强度能满足32.5#、42.5#和52.5#水泥的强度要求，试评定该水泥的强度标号。

B卷

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共15分)

1.具有密实－骨架结构的沥青混合料与其它结构的沥青混合料相比，粘聚力C和内摩擦角ϕ的差别为(      )。

A.C与ϕ均较大						B.C与ϕ均较小

C.C较大，ϕ较小						D.C较小，ϕ较大

2.与沥青黏附性最好的石料为(      )。

A.花岗岩 							B.石英岩

C.石灰岩 							D.安山岩

3.普通混凝土的表观密度接近于一个恒定值，约为(      )kg/m3左右。

A.1900								B.2400

C.2600								D.3000

4.防止混凝土中的钢筋锈蚀的主要措施为(      )。

A.钢筋表面刷防锈漆

B.钢筋表面用强碱进行处理

C.提高混凝土的密实度和加大混凝土保护层

D.加入引气剂

5.下列关于合理砂率选择的说法中不正确的是(      )。

A.选用细砂时，其砂率应比选用中砂时小

B.混凝土的W/C较大时，砂率应较大

C.当选用卵石时，其砂率应比选用碎石时小一些

D.当选用单粒级粗骨料时，其砂率应较小

6.在原材料一定的情况下，影响混凝土强度的决定性因素为(      )。

A.水泥用量							B.水灰比

C.水泥强度等级						D.骨料级配

7.夏季施工的大体积混凝土工程，应优先选用的外加剂为(      )。

A.减水剂								B.早强剂

C.缓凝剂								D.膨胀剂

8.若砂子的筛分曲线位于规定的三个级配区的某一区，则表明(      )。

A.砂的级配合格，适合用于配制混凝土

B.砂的细度模数合格，适合用于配制混凝土

C.只能说明砂的级配合格，能否用于配制混凝土还不确定

D.只能说明砂的细度合适，能否用于配制混凝土还不确定

9.含水率为5%的湿砂220g，将其干燥后的重量是(      )g。

A.209.00								B.209.52

C.210.00								D.210.52

10.沥青与集料的黏附性等级评定采用水煮法和水浸法，是按(      )大小来划分等级的，最好为5级，最差为1级。

A.黏附面积							B.剥离面积

C.黏附的沥青质量						D.黏附的沥青层厚度

11.煤沥青与集料的黏附性比石油沥青好，是由于煤沥青中含有较多的(      )。

A.沥青质								B.树脂

C.极性物质							D.饱和分

12.石油沥青中油分、树脂和地沥青质含量适当时，所形成的胶体结构类型是(      )。

A.溶胶型								B.溶凝胶型

C.凝胶型								D.非胶体结构类型

13.在进行沥青试验时，要特别注意的试验条件为(      )。

A.试验温度							B.试验湿度

C.试件养护条件						D.实验室的温湿度条件

14.硅酸盐水泥石在遭受破坏的各种腐蚀机理中，与反应产物Ca(OH)2无关的是(      )。

A.硫酸盐腐蚀							B.镁盐腐蚀

C.碳酸腐蚀							D.强碱腐蚀

15.硅酸盐水泥熟料矿物组成中，对水泥石抗折强度贡献最大的是(      )。

A.C3S								B.C2S

C.C3A								D.C4AF

二、填空题（每空1分，共30分）

1.某钢材牌号为Q235-A·F，则该钢材属于____________结构钢，其中F表示的意义为____________。

2.钢材的____________能表征钢结构的安全可靠程度，其值越____________，安全可靠性越好。

3.当采用连续型密级配矿质混合料配制沥青混合料时，形成____________结构类型，该结构类型的沥青混合料内摩擦角ϕ较____________ 。

4.道路面层的上层用沥青混合料应采用稠度较____________的石油沥青，渠化交通道路用沥青混合料应采用稠度较____________的石油沥青。

5.混凝土工程中采用间断级配骨料时，其堆积空隙率较____________，用来配制砼时应选用较____________砂率。

6.CaCl2属于____________外加剂，对预应力钢筋砼结构，该外加剂____________（适用、不适用）。

7.大体积混凝土工程应优先选用____________水泥，所用粗骨料最大粒径应较____________。

8.材料的孔隙率相同时，____________孔隙率越大，吸水率越大，抗冻性越____________。

9.石油沥青四组分分析法将沥青分离为____________、____________、胶质和沥青质等四个组分。

10.沥青中地沥青质含量很高，同时有相当数量芳香度较高的胶质时，形成____________型胶体结构，在路用性能上，这类沥青高温稳定性较____________。

11.与牌号为30甲的石油沥青相比，牌号为100甲的石油沥青延度较____________，软化点较____________。

12.砌筑砂浆的和易性主要包括____________和____________两方面的含义。

13.作为水泥活性混合材料的激发剂，主要有____________激发剂和____________激发剂。

14.道路水泥熟料的矿物组成特性为____________含量较高，该水泥干缩较____________。

15.根据国家标准规定，硅酸盐水泥的细度要求为____________，普通水泥的细度要求为____________。

三、简答题（每小题5分，共35分）

1.随含碳量变化，碳素结构钢的性能如何变化？

2.简述影响沥青混合料抗滑性的诸因素。

3.何谓碱-骨料反应？简述混凝土发生碱-骨料反应必须具备的三个条件。

4.简述提高砼强度的主要技术途径。

5.简述细集料表观密度测定的全过程（从称量至数据处理）。

6.何谓石油沥青的老化？沥青老化后的性能将如何变化？

7.矿渣水泥与普通水泥相比，有哪些特性？

四、计算题（共20分）

1.现浇钢筋混凝土柱，设计强度等级为C70，坍落度要求为80~100mm，采用普通42.5水泥、中砂、碎石进行配制。假定该混凝土表观密度为2500kg/m3，单位体积用水量为180kg，砂率为38%，W/C=0.30，减水剂FDN掺量为1%。试求此高强混凝土的初步计算配合比。（4分）

2.从新进货的一批钢筋中抽样，并截取两根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷载分别为42.4kN、41.5kN；抗拉极限荷载分别为62.0kN、61.6kN，钢筋公称直径为12mm，拉断时标距伸长为71.1mm和71.5mm，试评定其级别？说明其利用率及使用中安全可靠程度如何？（5分）

3.试验室对某施工单位的水泥来样进行强度测试，测得28d的抗压荷载分别为90kN、92kN、87kN、83kN、91kN、70kN，另假定测得该水泥的3d抗折和抗压强度以及28d抗折强度能满足32.5#、42.5#和52.5#水泥的强度要求，试评定该水泥的强度标号。（5分）

4.某一级公路沥青路面面层用细粒式沥青混合料所用矿料级配类型为AC-13Ⅰ型，现有集料类型为碎石、石屑、砂、矿粉，其筛分结果及规范要求级配范围如下，试用图解法设计该矿质材料的组成（只需算一次，不需校核调整）。（6分）

| 材料 名称 | 筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
|  | 通过百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碎石 | 100 | 93 | 17 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 石屑 | 100 | 100 | 100 | 84 | 14 | 8 | 4 | 0 |  |  |
| 砂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 82 | 42 | 21 | 11 | 4 |
| 矿粉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 87 |
| AC-13I | 100 | 95~100 | 70~88 | 48~68 | 36~53 | 24~41 | 18~30 | 12~22 | 8~16 | 4~8 |
| 中值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |