浙江省2007年7月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

本试卷分A、B卷，房屋建筑工程专业的考生请做A卷，道路与桥梁工程专业的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

A卷

一、填空题(本大题共11小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.吸水率是反映材料___________的大小，含水率则是表示材料___________的大小。

2.石膏凝结硬化速度___________，硬化后体积___________。

3.硅酸盐水泥熟料矿物组成中，水化热最大的是___________，早期强度低、后期强度高的是___________。

4.水泥浆在混凝土中，硬化前起___________作用，硬化后起___________作用。

5.混凝土的徐变对钢筋混凝土结构的有利作用是___________，不利作用是___________。

6.烧结普通砖的标准尺寸为___________mm。

7.建筑塑料的主要组成是___________。

8.绝热材料通常孔隙率___________、孔隙特点是___________。

9.钢材随着含碳量的增加，其冲击韧性___________，冷弯性能___________。

10.反应沥青塑性的指标是___________，反应沥青温度稳定性的指标是___________。

11.冷底子油是由___________和___________配制而成，主要用于基层的涂刷。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.当材料的润湿边角θ为_____时，为憎水性材料。【      】

A.>90°	B.≤90°

C.＞45°	D.0°

2.含水5%的湿砂100g，其中含水的重量是【      】

A.5g	B.4.76g

C.5.26g	D.4g

3.当材料的孔隙率增大时，材料的密度如何变化【      】

A.不变	B.变小

C.变大	D.无法确定

4.进行石材抗压强度试验时，石材立方体试件的尺寸为【      】

A.150mm	B.100mm

C.70mm	D.50mm

5.石灰熟化时，其体积变化和热量变化情况，哪一条是正确的？【      】

A.体积膨胀、吸收大量热量	B.体积收缩、吸收大量热量

C.体积膨胀、放出大量热量	D.体积收缩、放出大量热量

6.配制耐热砂浆时，应从下列胶凝材料中选用【      】

A.石灰	B.水玻璃

C.石膏	D.菱苦土

7.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中_____含量过多。【      】

A.C3A	B.C3S

C.游离CaO和MgO	D.Ca(OH)2

8.预应力钢筋混凝土工程，应优先选用_____水泥品种。【      】

A.矿渣硅酸盐水泥	B.硅酸盐水泥

C.火山灰质硅酸盐水泥	D.粉煤灰硅酸盐水泥

9.普通混凝土中的水泥浆，在砼硬化后起_____作用。【      】

A.胶结	B.润滑

C.润滑和填充	D.填充

10.试拌混凝土时，当混凝土拌合物的流动性偏大时，应采取_____的办法来调整。【      】

A.保持水灰比不变，增加水泥浆的数量	B.保持砂率不变，增加砂石用量

C.保持水泥用量不变，减少单位用水量	D.保持砂用量不变，减少砂率

11.混凝土配合比设计的三个主要参数是【      】

A.单位用水量、配制强度、砂率	B.单位水泥量，配制强度、砂率

C.单位用水量、水灰比、砂率	D.单位水泥量，水灰比、砂率

12.下列外加剂中，对提高混凝土早期强度效果最好的是【      】

A.糖蜜减水剂	B.木质素磺酸钙

C.硫酸钠	D.膨胀剂

13.砂浆的和易性包括哪几个方面的含义？【      】

A.流动性、粘聚性、保水性	B.流动性、凝结时间

C.流动性、保水性	D.流动性、粘聚性

14.砂浆抗压强度的立方体试块的尺寸为【      】

A.150mm	B.100mm

C.80.8mm	D.70.7mm

15.欠火砖的特点是【      】

A.色浅、敲击声脆、强度低	B.色浅、敲击声哑、强度低

C.色深、敲击声脆、强度低	D.色深、敲击声哑、强度低

16.为提高塑料的耐热性，可在塑料中添加【      】

A.增塑剂	B.稳定剂

C.填充料	D.固化剂

17.根据装饰材料的功能和要求，大理石适合用做【      】

A.外墙装饰材料	B.内墙装饰材料

C.地面装饰材料	D.以上均可以

18.以下元素中能够显著消除或减轻氧、硫所引起的钢材热脆性的是【      】

A.C	B.Si

C.Mn	D.P

19.沥青材料中掺入粉状填充料，能使其耐热性【      】

A.降低	B.提高

C.基本不变	D.不一定

20.随着时间的延长，石油沥青中三大组分逐渐递变的顺序是【      】

A.油分→树脂→地沥青质	B.树脂→油分→地沥青质

C.油分→地沥青质→树脂	D.树脂→地沥青质→油分

三、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

1.建筑石膏的技术性质有哪些？

2.硅酸盐水泥与水起水化反应后，产生哪些主要水化产物？

3.掺大量混合材的硅酸盐水泥的共性有哪些？

4.配制混凝土用粗骨料的最大粒径Dmax应根据哪些条件来确定？怎样确定？

5.配制防水混凝土有哪些途径？

6.钢材冷拉和时效处理的概念和目的。

四、分析题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.分析矿渣水泥和普通水泥在技术性质上的不同之处。

2.分析混凝土非受力状态下的变形及其主要影响因素。

3.分析钢中化学元素P、N、Mn对钢材性能的影响。

五、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.用普通硅酸盐水泥PO32.5配制碎石混凝土，制作100×100×100mm立方体试件3块，在标准条件下养护7d后测得破坏荷载分别为210kN、255kN、215kN（实测水泥强度为36.7MPa）。

（1）估算该混凝土28d的标准立方体试件抗压强度（3分）；

（2）估算该混凝土的水灰比值（3分）。

2.某非引气型混凝土经试拌调整后，得配合比为1∶1.80∶3.40，W／C＝0.55，已知

ρC＝3.05g/cm3，ρS＝2.61g／cm3，ρg＝2.70g／cm3。试计算1m3混凝土各材料用量。

3.从进货的一批钢筋中抽样，并截取一根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷载为42.4kN，抗拉极限为62.0kN，钢筋公称直径为12mm，拉断时标距长度为71.1mm，试计算其屈服强度、极限强度、伸长率δ5和屈强比，同时指出屈强比的工程意义并绘出钢材拉伸曲线示意图。

B卷

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.当材料的润湿边角θ为_____时，为憎水性材料。【      】

A.>90°	B.≤90°

C.＞45°	D.0°

2.当材料的孔隙率增大时，材料的密度如何变化【      】

A.不变	B.变小

C.变大	D.无法确定

3.石灰熟化时，其体积变化和热量变化情况，哪一条是正确的？【      】

A.体积膨胀、吸收大量热量	B.体积收缩、吸收大量热量

C.体积膨胀、放出大量热量	D.体积收缩、放出大量热量

4.配制耐热砂浆时，应从下列胶凝材料中选用【      】

A.石灰	B.水玻璃

C.石膏	D.菱苦土

5.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因之一是水泥熟料中_____含量过多。【      】

A.C3A	B.C3S

C.游离CaO和MgO	D.Ca(OH)2

6.预应力钢筋混凝土工程，应优先选用_____品种。【      】

A.矿渣硅酸盐水泥	B.硅酸盐水泥

C.火山灰质硅酸盐水泥	D.粉煤灰硅酸盐水泥

7.水泥熟料中28天强度最高的矿物是【      】

A.C3A	B.C3S

C.C2S	D.C4AF

8.普通混凝土中的水泥浆，在砼硬化后起_____作用。【      】

A.胶结	B.润滑

C.润滑和填充	D.填充

9.试拌混凝土时，当混凝土拌合物的流动性偏大时，应采取_____的办法来调整。【      】

A.保持水灰比不变，增加水泥浆的数量	B.保持砂率不变，增加砂石用量

C.保持水泥用量不变，减少单位用水量	D.保持砂用量不变，减少砂率

10.混凝土配合比设计的三个主要参数是【      】

A.单位用水量、配制强度、砂率	B.单位水泥用量，配制强度、砂率

C.单位用水量、水灰比、砂率	D.单位水泥用量，水灰比、砂率

11.导热系数小于_____时，为绝热材料。【      】

A.23W/m·K	B.2.3W/m·K

C.0.23W/m·K	D.0.023W/m·K

12.以下元素中能够显著消除或减轻氧、硫所引起的钢材热脆性的是【      】

A.C	B.Si

C.Mn	D.P

13.沥青材料中掺入粉状填充料，能使其耐热性【      】

A.降低	B.提高

C.基本不变	D.不一定

14.随着时间的延长，石油沥青中三大组分逐渐递变的顺序是【      】

A.油分→树脂→地沥青质	B.树脂→油分→地沥青质

C.油分→地沥青质→树脂	D.树脂→地沥青质→油分

15.为了获得具有较大内摩擦角的沥青混合料，须采用_____集料。【      】

A．中粒式	B．粗粒式

C．细粒式	D．砂粒式

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.吸水率是反映材料___________的大小，含水率则是表示材料___________的大小。

2.岩浆岩包括___________、___________和火山岩三大类。

3.石膏凝结硬化速度___________，硬化后体积___________。

4.硅酸盐水泥熟料矿物组成中，水化热最大的是___________，早期强度低、后期强度高的是___________。

5.水泥浆在混凝土中，硬化前起___________作用，硬化后起___________作用。

6.混凝土的徐变对钢筋混凝土结构的有利作用是___________，不利作用是___________。

7.混凝土试件的标准尺寸为150mm的立方体，对于100mm的立方体其强度的尺寸换算系数为___________，200mm的立方体其强度的尺寸换算系数为___________。

8.砂浆流动性的指标是___________，砂浆保水性的指标是___________。

9.烧结普通砖的标准尺寸为___________mm，每1m3的砖砌体需用砖___________块。

10.按照热性质，可以将高分子材料分为___________和___________两种。

11.普通玻璃制成钢化玻璃的方法有___________和___________两种。

12.绝热材料通常孔隙率___________、孔隙特点是___________。

13.钢材随着含碳量的增加，其冲击韧性___________，冷弯性能___________。

14.反应沥青塑性的指标是___________，反应沥青温度稳定性的指标是___________。

15.冷底子油是由___________和___________配制而成，主要用于基层的涂刷。

三、简答题(本大题共7小题，每小题5分，共35分)

1.当材料的孔隙率增大时，材料的其它性质如何变化？

2.硅酸盐水泥与水起水化反应后，产生哪些主要水化产物？

3.配制混凝土用粗骨料的最大粒径Dmax应根据哪些条件来确定？怎样确定？

4.配制防水混凝土有哪些途径？

5.简述混凝土碳化的含义和对其性质的影响。

6.钢材冷拉和时效的概念和目的。

7.石油沥青油毡如何制得？其标号如何划分？

四、计算题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.用普通硅酸盐水泥PO32.5配制碎石混凝土，制作100×100×100mm立方体试件3块，在标准条件下养护7d后测得破坏荷载分别为210kN、255kN、215kN（实测水泥强度为36.7MPa）。

（1）估算该混凝土28d的标准立方体试件抗压强度；

（2）估算该混凝土的水灰比值。

2.某非引气型混凝土经试拌调整后，得配合比为1∶1.80∶3.40，W／C＝0.55，已知

ρC＝3.05g/cm3，ρS＝2.61g／cm3，ρg＝2.70g／cm3。试计算1m3混凝土各材料用量。

3.从进货的一批钢筋中抽样，并截取一根钢筋做拉伸试验，测得如下结果：屈服下限荷载为42.4kN，抗拉极限为62.0kN，钢筋公称直径为12mm，拉断时标距长度为71.1mm，试计算其屈服强度、极限强度、伸长率δ5和屈强比，同时指出屈强比的工程意义并绘出钢材拉伸曲线示意图。

4.碎石、石屑和矿粉的筛余结果与要求的矿质混合料的级配中值如下表，请用试算法计算石屑在矿质混合料中的用量百分比（矿粉用量为6.8%）。

| 筛孔尺寸 di(mm) | 碎石分计筛余 aA(i)（%） | 石屑分计筛余 aB(i)（%） | 矿粉分计筛余 aC(i)（%） | 矿质混合料要求 的分计筛余中值 aM(i)（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.0 | —— | —— | —— | 0 |
| 13.2 | 4.8 | —— | —— | 2.5 |
| 9.5 | 41.8 | —— | —— | 18.5 |
| 4.75 | 52.0 | 1.5 | —— | 21.0 |
| 2.36 | 1.4 | 23.6 | —— | 13.5 |
| 1.18 | —— | 22.9 | —— | 12.0 |
| 0.6 | —— | 16.2 | —— | 8.5 |
| 0.3 | —— | 12.6 | —— | 7.0 |
| 0.15 | —— | 11.4 | —— | 5.0 |
| 0.075 | —— | 10.8 | 12.0 | 6.0 |
| <0.075 | —— | 1.0 | 88.0 | 6.0 |