浙江省2008年7月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

本试卷分A、B卷，房屋建筑工程专业的考生请做A卷，道路与桥梁工程专业的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以A卷记分。

A卷

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.其他条件相同情况下，在混凝土中使用天然砂与使用人工砂相比，使用_____砂所需水泥用量较多，混凝土拌合物和易性较_____。

2.混凝土轴心抗压强度测定时采用的标准试件尺寸为_____mm，若采用非标准试件，则其高宽比应在_____范围之内。

3.冬季施工的现浇预应力钢筋混凝土工程应选用_____水泥品种，若需掺加外加剂，则应选用_____剂。

4.反映材料吸热能力大小的指标为_____。工程中，为保持建筑物内部温度稳定，应选用热容量_____的材料。

5.石油沥青所谓的三大指标是指针入度、_____和_____。

6.表征砂浆保水性的指标为_____，该指标不宜过大或过小，若过小，则砂浆易产生_____。

7.用于砌筑石材砌体的砂浆强度主要取决于_____和_____。

8.按受热时发生的变化不同，合成树脂分为_____树脂和_____树脂。

9.花岗岩变质后其性能有所_____，石灰岩变质后，性能有所_____。

10.与烧结多孔砖相比，烧结空心砖的孔洞尺寸较_____，主要适用于_____墙。

二、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.吸声材料表面用涂料装饰施工后，其吸声效果(     )

A.减弱	B.增强

C.不变	D.略增

2.当碳素结构钢中含碳量小于0.8%时，随含碳量增加，钢材的_____性能降低。(     )

A.硬度	B.塑性

C.强度	D.脆性

3.钢结构设计时，碳素结构钢以_____强度作为设计计算的取值依据。(     )

A.σp	B.σs

C.σb	D.σ0.2

4.用相同的原材料配制了四组不同强度等级的混凝土，实测混凝土表观密度如下，请问哪种混凝土的强度等级最高？(     )

A.2300kg/m3	B.2350kg/m3

C.2400kg/m3	D.2500kg/m3

5.维勃稠度法测定混凝土拌合物和易性时，其值越大，表明(     )

A.流动性越好	B.流动性越差

C.粘聚性越好	D.保水性越差

6.设计混凝土配合比时，确定用水量的原则是(     )

A.满足流动性的前提下选最小值

B.满足粘聚性要求的前提下选最小值

C.满足强度要求的前提下，选较大值，使拌合物具有更好的流动性

D.应考虑强度和耐久性对用水量的要求

7.某工程混凝土设计强度等级为C30，实测抗压强度平均值为36MPa，强度标准差为3.8MPa，则该批混凝土的强度保证率系数为(     )

A.1.20	B.1.58

C.0.106	D.0.127

8.大体积混凝土施工时常用的外加剂为(     )

A.缓凝高效减水剂	B.普通减水剂

C.引气剂	D.早强剂

9.配制混凝土用砂的要求应尽量采用_____的砂。(     )

A.空隙率较大、总表面积小	B.总表面积大、空隙率较小

C.总表面积和空隙率均较大	D.总表面积和空隙率均较小

10.相对来说，_____对材料的热导系数影响最小。(     )

A.孔隙率	B.含水率

C.0~50℃内的温度变化	D.表观密度

11.含水率为15%的碎砖100kg，其中水的质量为(     )

A.15.0kg	B.13.04kg

C.12.75kg	D.以上均不对

12.工程中常温下用于防水工程底层的材料为(     )

A.乳化沥青	B.沥青玛缔脂

C.冷底子油	D.改性沥青

13.沥青油毡的标号是根据_____确定的。(     )

A.油毡单位质量	B.耐热度

C.纸胎原纸单位质量	D.拉伸强度

14.砌筑砂浆强度测定时的标准试件尺寸为(     )

A.200mm×200mm×200mm	B.150mm×150mm×150mm

C.100mm×100mm×100mm	D.70.7mm×70.7mm×70.7mm

15.石膏在硬化过程中，其体积将发生(     )

A.微小收缩	B.较大收缩

C.微小膨胀	D.较大膨胀

16.生产硅酸盐水泥时，一定要加入适量的石膏，其目的是(     )

A.缓凝	B.促凝

C.增强	D.膨胀

17.要提高水泥的抗硫酸盐侵蚀性能，下列措施哪种是不恰当的?(     )

A.尽量降低熟料中C3A的含量	B.适当提高熟料中C2S的含量

C.尽量提高熟料中C4AF的含量	D.掺加适量矿渣作为混合材

18.水泥熟料矿物组成中水化热最大的是(     )

A.C3S	B.C2S

C.C3A	D.C4AF

19.宜采用蒸汽养护的水泥品种为(     )

A.矿渣水泥	B.硅酸盐水泥

C.快硬水泥	D.高铝水泥

20.确定多孔砖强度等级的依据是(     )

A.抗压强度平均值	B.抗压强度标准值

C.抗压强度和抗折强度	D.抗压强度平均值和标准值或最小值

三、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

1.简述钢材经冷拉和时效处理后的性能变化。

2.简述提高混凝土耐久性的主要措施。

3.何谓混凝土的碳化？混凝土碳化对钢筋混凝土的性能有何影响？

4.石油沥青的牌号如何确定？牌号与沥青性能之间的关系如何？

5.某白色粉末样品，可能属于白水泥、石灰和石膏的某一种，试用最简便的方法对其加以鉴别，并简述如何鉴别?

6.矿渣水泥与普通水泥相比，有哪些特性？

四、分析题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.试分析配制砼时如何在保证砼各方面性能的前提下尽量降低成本？（从原材料选择、配合比设计时的参数选择等方面考虑）

2.试分析影响砼强度的主要因素，并推导高强砼的配制要求。

3.烧结多孔砖与烧结普通砖相比，其优势主要体现在哪些方面？

五、计算题（本大题共3小题，共18分）

1.为确定混凝土的配合比，按初步配合比试拌30L的混凝土拌合料。各材料的用量为水泥9.63kg、水5.4kg、砂18.99kg、石36.48kg。经检验，混凝土的坍落度偏小。在加入5%的调整材料后，坍落度满足要求，且粘聚性、保水性也合格，并测得此时混凝土拌合物的容积密度为2380kg/cm3。试计算该混凝土的基准配合比，并估计该混凝土的配制强度等级。（8分）

2.制作两块标准尺寸的混凝土试件，假定两者强度相同。测得表观密度分别为2350kg/m3和2500kg/m3，将其放入水中浸泡24h后取出并将表面擦干，称其质量分别为8020g和8560g，试求这两块混凝土试块的开口孔隙率，并判别两块混凝土试块的抗冻性优劣情况。（6分）

3.对某砂试样进行筛分析，结果如下，试求该砂的粗细程度。（4分）

B卷

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.当碳素结构钢中含碳量小于0.8%时，随含碳量增加，钢材的_____性能降低。(     )

A.硬度	B.塑性

C.强度	D.脆性

2.钢结构设计时，碳素结构钢以_____强度作为设计计算的取值依据。(     )

A.σp	B.σs

C.σb	D.σ0.2

3.沥青混合料中填料宜采用_____矿粉。(     )

A.酸性岩石	B.碱性岩石

C.中性岩石	D.亲水性岩石

4.沥青混合料路面在低温时产生破坏，主要是由于(     )

A.抗拉强度不足或变形能力较差	B.抗剪强度不足

C.抗压强度不足	D.抗弯强度不足

5.理论认为，矿质混合料的级配曲线越接近_____，其密度越大。(     )

A.双曲线	B.抛物线

C.圆弧线	D.椭圆线

6.维勃稠度法测定混凝土拌合物和易性时，其值越大，表明(     )

A.流动性越好	B.流动性越差

C.粘聚性越好	D.保水性越差

7.试拌混凝土时，拌合物流动性低于设计要求，应采用的调整方法为(     )

A.增加用水量	B.减小砂率

C.增加水泥用量	D.增加水泥浆量(W/C不变)

8.设计混凝土配合比时，确定用水量的原则是(     )

A.满足流动性的前提下选最小值

B.满足粘聚性要求的前提下选最小值

C.满足强度要求的前提下，选较大值，使拌合物具有更好的流动性

D.应考虑强度和耐久性对用水量的要求

9.以下外加剂中，哪一种不适用于预应力钢筋混凝土结构中？(     )

A.萘系减水剂	B.CaCl2

C.Na2SO4	D.SM树脂系减水剂

10.重交通石油沥青是按_____划分标号的。(     )

A.软化点	B.延度

C.针入度	D.含蜡量

11.砌筑砂浆强度测定时的标准试件尺寸为(     )

A.200mm×200mm×200mm	B.150mm×150mm×150mm

C.100mm×100mm×100mm	D.70.7mm×70.7mm×70.7mm

12.生产硅酸盐水泥时，一定要加入适量的石膏，其目的是(     )

A.缓凝	B.促凝

C.增强	D.膨胀

13.要提高水泥的抗硫酸盐侵蚀性能，下列措施哪种是不恰当的？(     )

A.尽量降低熟料中C3A的含量	B.适当提高熟料中C2S的含量

C.尽量提高熟料中C4AF的含量	D.掺加适量矿渣作为混合材

14.水泥熟料矿物组成中水化热最大的是(     )

A.C3S	B.C2S

C.C3A	D.C4AF

15.宜采用蒸汽养护的水泥品种为(     )

A.矿渣水泥	B.硅酸盐水泥

C.快硬水泥	D.高铝水泥

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.对同一种钢材，断后伸长率δ5_____δ10（比较大小）；对于冷拔低碳钢丝，其伸长率用

δ100表示，其中下标100表示的意义为_____。

2.沥青混合料马歇尔稳定度试验指标包括_____、_____和马歇尔模数。

3.其他条件相同情况下，在混凝土中使用天然砂与使用人工砂相比，使用_____砂所需水泥用量较多，混凝土拌合物和易性较_____。

4.某钢筋混凝土梁设计采用C50混凝土，该混凝土的立方体抗压强度标准值为_____MPa，在进行配合比设计时，其配制强度为_____MPa(假定强度标准差为4.3MPa)。

5.混凝土轴心抗压强度测定时采用的标准试件尺寸为_____mm，若采用非标准试件，则其高宽比应在_____范围之内。

6.冬季施工的现浇预应力钢筋混凝土工程应选用_____水泥品种，若需掺加外加剂，则应选用_____剂。

7.卵石的强度指标为_____，其值越小，则强度越_____。

8.半固态石油沥青的稠度用_____来表示，其值越大，稠度越_____。

9.石油沥青四组分中_____和_____组分含量增大，可使沥青粘度增大。

10.国标规定，中轻交通量道路用石油沥青应进行_____试验来评价石油沥青的热致老化性能，其指标包括质量损失和_____。

11.表征砂浆保水性的指标为_____，该指标不宜过大或过小，若过小，则砂浆易产生_____。

12.用于砌筑石材砌体的砂浆强度主要取决于_____和_____。

13.各种掺活性混合材的硅酸盐水泥，其抗碳化能力均较_____，其原因是_____。

14.水泥石经受的腐蚀破坏中俗称为“水泥杆菌”的腐蚀破坏是由环境中的_____所导致，其破坏的实质是_____腐蚀。

15.硅酸盐水泥熟料中耐腐蚀性较差的两种熟料矿物为_____和_____。

三、简答题(本大题共7小题，每小题5分，共35分)

1.简述钢材经冷拉和时效处理后的性能变化。

2.沥青混合料按其组成结构分为哪几种类型？在路用性能上各有什么优缺点？

3.简述影响混凝土干缩的主要因素。

4.简述提高混凝土耐久性的主要措施。

5.何谓混凝土的碳化？混凝土碳化对钢筋混凝土的性能有何影响？

6.简述细集料筛分析测定的全过程（从称量至数据处理）。

7.石油沥青的牌号如何确定？牌号与沥青性能之间的关系如何？

四、计算题（本大题共4小题，共20分）

1.为确定混凝土的配合比，按初步配合比试拌30L的混凝土拌合料。各材料的用量为水泥9.63kg、水5.4kg、砂18.99kg、石36.48kg。经检验，混凝土的坍落度偏小。在加入5%调整材料后，坍落度满足要求，且粘聚性、保水性也合格，并测得此时混凝土拌合物的容积密度为2380kg/cm3。试计算该混凝土的基准配合比。（4分）

2.某标准尺寸的烧结普通砖，气干状态下的质量为2480g，烘干至绝干状态时质量为2404g，吸水饱和时质量为2820g，试求该粘土砖的含水率、体积吸水率、不同含水状态的表观密度及其开口孔隙率。（6分）

3.制作两块标准尺寸的混凝土试件，假定两者强度相同。测得表观密度分别为2350kg/m3和2500kg/m3，将其放入水中浸泡24h后取出并将表面擦干，称其质量分别为8020g和8560g，试求这两块混凝土试块的开口孔隙率，并判别两块混凝土试块的抗冻性优劣情况。（5分）

4.碎石、石屑和矿粉的筛分结果和要求的矿质混合料的级配中值如下表，用试算法计算各矿料在矿质混合料中的用量百分数。（只需算一次，不需校核调整）（5分）