全国2010年7月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.测定材料强度时，可使测得的材料强度值较标准值偏高的因素是(      )

A.较大的试件尺寸和较快的加载速度	B.较小的试件尺寸和较快的加载速度

C.较大的试件尺寸和较慢的加载速度	D.较小的试件尺寸和较慢的加载速度

2.烧结普通砖的标准尺寸为(      )

A.240mm×115mm×53mm	B.240mm×115mm×90mm

C.240mm×150mm×53mm	D.240mm×150mm×90mm

3.生石灰水化过程中放出大量的热，同时体积(      )

A.迅速收缩	B.不变

C.微膨胀	D.迅速膨胀

4.下列胶凝材料中，强度最低的胶凝材料为(      )

A.建筑石膏	B.菱苦土

C.水玻璃	D.石灰

5.建筑石膏浆体凝结硬化时应处于(      )

A.干燥环境	B.潮湿环境

C.水中	D.干燥环境或潮湿环境

6.水下混凝土工程不宜使用(      )

A.矿渣硅酸盐水泥	B.粉煤灰硅酸盐水泥

C.硅酸盐水泥	D.火山灰质硅酸盐水泥

7.引起水泥体积安定性不良的因素之一是含有过多的(      )

A.氧化钙	B.氧化镁

C.活性氧化硅	D.游离氧化钙

8.低温下强度发展最慢的水泥为(      )

A.矿渣硅酸盐水泥	B.普通硅酸盐水泥

C.粉煤灰硅酸盐水泥	D.火山灰质硅酸盐水泥

9.适用于大体积混凝土夏季施工的混凝土减水剂为(      )

A.密胺树脂	B.三乙醇胺

C.松香皂	D.木钙

10.骨料中针、片状颗粒的增加，会使混凝土的(      )

A.用水量减小	B.耐久性降低

C.节约水泥	D.流动性提高

11.加气混凝土主要用于(      )

A.承重结构	B.承重结构和非承重结构

C.非承重保温结构	D.承重保温结构

12.有防水、防潮要求的抹灰砂浆，宜选用(      )

A.石灰砂浆	B.水泥砂浆

C.水泥混合砂浆	D.石膏砂浆

13.钢材的基本组织中，强度较高的为(      )

A.奥氏体	B.珠光体

C.铁素体	D.渗碳体

14.钢材中，可明显增加其热脆性的化学元素为(      )

A.碳	B.磷

C.硫	D.锰

15.建筑结构受力部位修补时应采用(      )

A.热固性树脂胶粘剂	B.热塑性树脂胶粘剂

C.合成橡胶胶粘剂	D.热固性树脂胶粘剂和橡胶胶粘剂

16.可以作为基层处理剂使用的为(      )

A.冷底子油和石灰乳化沥青	B.冷底子油和膨润土乳化沥青

C.冷底子油和乳化沥青(薄质)	D.石灰乳化沥青和膨润土乳化沥青

17.用于屋面防水的石油沥青，其软化点必须高于屋面最高温度(      )

A.5～15℃	B.15～20℃

C.20～25℃	D.25～30℃

18.建筑石油沥青牌号划分的主要依据为(      )

A.针入度	B.延度

C.软化点	D.耐热度

19.与标号为S—75沥青胶比较，标号为S一85沥青胶的(      )

A.耐热性好，柔韧性好	B.耐热性好，柔韧性差

C.耐热性差，柔韧性好	D.耐热性差，柔韧性差

20.与纸胎石油沥青防水卷材比较，SBS改性沥青防水卷材的(      )

A.耐热性好，低温柔性差	B.耐热性好，低温柔性好

C.耐热性差，低温柔性差	D.耐热性差，低温柔性好

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.选择保温材料时应选用_________的材料。

22.用烧结多孔砖和烧结空心砖代替烧结普通砖彻筑墙体，可获得_________的效果。

23.在水玻璃的常用密度范围内，水玻璃的密度越_________，其粘结力越大。

24.石膏制品的绝热和吸声性能_________。

25.石灰具有_________性好的特点，故常与水泥共用，配制水泥石灰混合砂浆。

26.配制大流动性混凝土时，宜掺加的混凝土外加剂为_________。

27.砂率过小时，混凝土的粘聚性和保水性_________。

28.分层度过大，表示新拌砂浆的保水性_________。

29.承受动荷载作用的重要焊接结构，_________使用沸腾钢。

30.在木材的含水率小于纤维饱和点的情况下，继续干燥木材，则木材的强度_________。

31.胶粘剂对被粘物体的浸润程度越高，则粘结力越_________。

32.在沥青胶中掺入填料的主要目的是提高沥青胶的粘接性、_________和大气稳定性。

33.石油沥青中的树脂越_________，则沥青的塑性越高。

34.陶质坯体的面砖仅能用于_________。

35.材料的吸声系数α越大，材料的吸声性_________。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

36.Q390

37.骨料的级配

38.非活性混合材料

39.软化系数

40.乳化沥青的成膜

四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

41.材料的孔隙率对材料的性质有何影响？

42.为什么硫酸盐对水泥石有腐蚀作用？其腐蚀特点是什么？

43.大体积混凝土工程中使用的水泥，对其组成有哪些要求？宜使用哪些水泥，而不宜使用哪些水泥？

44.配制混凝土时，为什么要严格控制水灰比？

45.何为钢材的冷加工强化和时效处理？其主要目的是什么？

五、计算题（本大题共3小题，共25分）

46.某石子试样的绝干质量为260g。常温下将其放入水中，在其吸水饱和后排开水的体积为100cm3。取出该石子试样并擦干表面后，再次将其投入水中，此时排开水的体积为130cm3。已知该石子的密度为2.85g/cm3，求该石子的体积密度、体积吸水率、质量吸水率、开口孔隙率、视密度、孔隙率，并估计抗冻性如何？（7分）

47.某砂样500g，筛分结果见下表，试评定砂的粗细与级配。（砂的颗粒级配区范围要求见附表。粗砂μf=3.7~3.1；中砂μf=3.0~2.3；细砂μf=2.2~1.6）（8分）

筛分结果

| 筛孔（mm） | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.630 | 0.315 | 0.160 | <0.160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分计筛余（g） | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 35 | 12 |

附表（标准对砂的颗粒级配要求见标准JGJ52-2001。）

| 筛孔尺寸（mm） | 累计筛余（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1区 | 2区 | 3区 |
| 5.00 | 10~0 | 10~0 | 10~0 |
| 2.50 | 35~5 | 25~0 | 15~0 |
| 1.25 | 65~35 | 50~10 | 25~0 |
| 0.63 | 85~71 | 70~41 | 40~16 |
| 0.315 | 95~80 | 92~70 | 85~55 |
| 0.160 | 100~90 | 100~90 | 100~90 |

48.设计非受冻部位的钢筋混凝土，设计强度等级为C25。已知采用42.5强度等级的普通硅酸盐水泥，质量合格的砂石，砂率为34%，单位用水量为185kg，假设混凝土的体积密度为2450kg/m3，试确定初步配合比（γc=1.0，A=0.47，B=0.29，t=-1.645，σ=5.0MPa）。

（10分）